## Slide 1: Synthèse “one-pot” de poly((méth)acrylate)s biosourcés
Hugo Fouilloux, COCP Sous la direction du Pr. Christophe Thomas
Mardis de la chimie durable
28 septembre 2021

## Slide 2
Introduction
Synthèse “one-pot” de poly((méth)acrylate)s biosourcés
État de l’art
Préparation des monomères
Polymérisation et caractérisation des matériaux

## Slide 3
Préparation de (méth)acrylates :
Estérification de Fischer non quantitative, gourmande en énergie 1
Via l’anhydride méthacrylique: peu économe en atomes 2,3
Via le chlorure d’acyle: production de déchets corrosifs 1,4
Les monomères doivent être purifiés avant polymérisation
Figure. Les différentes voies de synthèse des (méth)acrylates à l’échelle du laboratoire.
1. M. A. Droesbeke, F. E. Du Prez, ACS Sustain. Chem. Eng. 2019, 7, 11633–11639.
2. T. Brotherton, J. Jr. Smith, J. J. Lynn, Org. Chem. 1961, 26, 1283–1284.
3. J. J. Gallagher, M. A. Hillmyer, T. M. Reineke, ACS Sustain. Chem. Eng. 2015, 3, 662–667.
4. A. Das, A. Jana, B. Maji, Chem. Commun. 2020, 56, 4284–4287.
I. État de l’art

## Slide 4
Synthèse d’anhydrides et d’esters :
Une méthode simple et efficace utilisant les dicarbonates comme agents de couplage (rendements de 75 à 99%) 5
I. État de l’art
5. G. Bartoli, M. Bosco, A. Carlone, R. Dalpozzo, E. Marcantoni, P. Melchiorre, L. Sambri, Synthesis 2007, 2007, 3489-3496.

## Slide 5
Introduction
Synthèse “one-pot” de poly((méth)acrylate)s biosourcés
État de l’art
Préparation des monomères
Polymérisation et caractérisation des matériaux

## Slide 6
II. Préparation des monomères
Figure. a) Stratégie « one-pot » pour la synthèse de poly((méth)acrylate)s. b) Nucléophiles biosourcés utilisés.
Synthèse “one-pot” de poly((méth)acrylate)s biosourcés :
Pas de purification intermédiaire
Accès à des homopolymères, des copolymères statistiques ou blocs
Intermédiaire clé: L’anhydride (méth)acrylique

## Slide 7
Synthèse d’anhydrides :
Sélectif avec MgCl2
Pas assez sélectif avec des triflates de terres-rares comme La(OTf)3, à cause de la formation de t-Butyl (méth)acrylate
Sélectivité > 99%
Sélectivité = 86%
II. Préparation des monomères

## Slide 8
Acylation :
La formation de l’anhydride puis l’acylation d’amines ou d’alcools primaires est possible avec MgCl2
>99% selectivity
II. Préparation des monomères

## Slide 9
Estérification :
Meilleures sélectivités avec MgCl2 et La(OTf)3
Variété des monomères et tolérance fonctionnelle
Les amines dégradent le dicarbonate
Sous-produits: carbonates => un léger excès de Boc2O et d’alcool est nécessaire
La(OTf)3 (0,5 mol%)
30°C, 9h, S >99%
MgCl2 (4 mol%)
40°C, 7h, S >99%
MgCl2 (4 mol%)
40°C, 84h, S >99%
La(OTf)3 (0,5 mol%)
30°C, 9h, S = 96%
MgCl2 (4 mol%)
40°C, 15h, S = 63%
II. Préparation des monomères

## Slide 10
Estérification :
Figure. Mécanisme envisage pour l’esterification d’acide (méth)acrylique par un alcool biosourcé avec Boc2O,8 catalysé par un complexe métallique M, et la region vinylique des spectres RMN 1H (400 MHz, CDCl3, 5.85-5.50 ppm) de cette reaction catalysée par MgCl2.
II. Préparation des monomères
δvinylic (ppm) = 5,81 5,76 5,66 5,55
t = 0h
t = 15h

## Slide 11
Introduction
Synthèse “one-pot” de poly((méth)acrylate)s biosourcés
État de l’art
Préparation des monomères
Polymérisation et caractérisation des matériaux

## Slide 12
III. Polymérisation et caractérisation des matériaux
Polymérisation :
Fonctionne en polymérisation radicalaire libre
Mélange de plusieurs alcools ou acides possible
Contrôle du Mn avec DDM ou CPDB
Mnexp = 27,2 kg/mol
Đ = 2,7
Mnexp = 57,5 kg/mol
Đ = 1,7
Mnexp = 5,7 kg/mol
Đ = 1,5
Mnth = 5,0 kg/mol
Mnexp = 16,3 kg/mol
Đ = 1,2
Mnth = 17,1 kg/mol

## Slide 13
Obtention de copolymères blocs :
Chart: Retention time (min)
Figure. Évolution de la trace SEC-RI lors de la synthèse “one-pot” d’un copolymère bloc, calibrée avec des standards de polystyrene, dans le THF, à 35°C.
XTHGMA = 97%
Mnexp = 6,2 kg/mol
Đ = 1,2
XLMA = 96%
Mnexp = 11,4 kg/mol
Đ = 1,3
III. Polymérisation et caractérisation des matériaux

## Slide 14
Températures de transition vitreuse des polymères obtenus :
Figure. Photo présentant le caractère élastomérique du copolymère tribloc poly(ELMA-b-THGMA-b-ELMA) (Table 1, entry 6). Échantillon préparé par thermocompression à l’aide d’une presse à chaud.
III. Polymérisation et caractérisation des matériaux

## Slide 15
Comparaison des E-factor :
Figure. Stratégies “one-pot” et étape par étape pour la synthèse d’un copolymère bloc.9
9. A. L. Holmberg, J. F. Stanzione, R. P. Wool, T. H. Epps, ACS Sustainable Chem. Eng. 2014, 2, 569–573.
Eone-pot = 150
Estep-wise = 500
III. Polymérisation et caractérisation des matériaux

## Slide 16
Conclusion
Synthèse “one-pot” de poly((méth)acrylate)s biosourcés
Préparation des monomères => efficace et sélective, avec des catalyseurs commerciaux et bon marchés
Polymérisation et caractérisation des matériaux => synthèse d’une grande variété de polymères avec différentes Tg
H. Fouilloux, W. Qiang, C. Robert, V. Placet and C. M. Thomas, Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 19374-19382

## Slide 17
Remerciements
Équipe COCP (Chimie Organométallique et Catalyse de Polymérisation) à l’IRCP: Pr. Christophe Thomas Dr. Carine Robert Dr. Wei Qiang
Institut FEMTO (Université de Franche-Comté): Dr. Vincent Placet