## Slide 1
Killian Onida
Supervisé par Dr. Nicolas Duguet
En partenariats avec Dr. Sébastien Norsic, Dr. Christophe Boisson et Dr. Franck D’Agosto
Organocatalyseurs thermomorphiques supportés sur polyéthylène pour la synthèse de carbonates organiques
Thermo PESO

## Slide 2
Introduction
Un catalyseur est une substance qui modifie la vitesse d'une réaction, il participe à la réaction dans une étape, mais est régénéré dans une étape subséquente.
Jöns Jacob Berzelius
1835
Catalyse hétérogène
Réactifs et catalyseur dans des phases différentes
Catalyse homogène
Réactifs et catalyseur dans la même phase
Catalyse enzymatique
Les réactions sont en surface des enzymes

## Slide 3
Organocatalyse homogène
Sélectivité élevée
Conditions douces
Peu coûteux
Haute charge catalytique
Difficulté de séparation catalyseur/produits
Non recyclable
Dimethyl
aminopyridine
(DMAP)
Carbènes N-hétérocycliques
(NHC)
Thiourée de Schreiner
Proline

## Slide 4
Organocatalyse supportée
Polystyrène
Silice
Chitosan
Séparation et recyclage aisés
Excellente durée de vie du catalyseur
Faible performance catalytique
Catalyseur coûteux
Conditions de réaction dures
Support polymérique
Support inorganique
Support naturel

## Slide 5
Support thermomorphique
Le comportement thermomorphique d'un matériau ou d'un composé est défini par sa capacité à changer de phase dans un mélange, en fonction de la température du milieu. Ce changement de phase peut parfois s'accompagner d'un changement d'état de la matière.

## Slide 6
Dp = 31
f = 98%
Synthèse du catalyseur thermomorphique
98 %
Mn ≈ 1100 g/mol

## Slide 7
Synthèse du catalyseur thermomorphique - DSC
Fusion
Cristallisation

## Slide 8
Electrolytes
Polymères
Solvants
Carbonate Cyclique
Polyuréthanes sans isocyanates (NIPU)
[1] Mogi R., Inaba M., Iriyama Y., Abe T., Ogumi Z., J. Power Sources, 2003, 597, 119-121.
[2] Tamami B., Sohn S., Wilkes G.L., J. Appl. Polym. Sci., 2004, 92, 883.
[1]
[2]

## Slide 9
Imidazolium supporté sur polyéthylène thermomorphique pour l’addition du CO2 sur les époxyde terminaux
Addition du CO2 sur les époxydes terminaux
K. Grollier, N. D. Vu, K. Onida, A. Akhdar, S. Norsic, F. D'Agosto, C. Boisson, N. Duguet, Adv. Synth. Catal. 2020, 362, 1696.

## Slide 10
Imidazolium supporté sur polyéthylène thermomorphique pour l’addition du CO2 sur les époxyde terminaux
Recyclage du catalyseur sur 5 réactions
K. Grollier, N. D. Vu, K. Onida, A. Akhdar, S. Norsic, F. D'Agosto, C. Boisson, N. Duguet, Adv. Synth. Catal. 2020, 362, 1696.
Catalyseur neuf
Catalyseur après 5 réactions
Bleu : conversion
Gris : sélectivité
RMN 1H (500 MHz, TCE/benzène (2/1), 90 °C)

## Slide 11
Organocatalyseur thermomorphique supportés sur polyéthylène pour la valorisation des huiles végétales et du CO2
A. Akhdar, K. Onida, N. D. Vu, K. Grollier, S. Norsic, C. Boisson, F. D'Agosto, N. Duguet, Adv. Sustainable Syst. 2021, 5, 2000218.
Recyclage du catalyseur sur 10 réactions
Bleu : conversion
Gris : sélectivité

## Slide 12
Organocatalyseur thermomorphique supportés sur polyéthylène pour la valorisation des huiles végétales et du CO2
A. Akhdar, K. Onida, N. D. Vu, K. Grollier, S. Norsic, C. Boisson, F. D'Agosto, N. Duguet, Adv. Sustainable Syst. 2021, 5, 2000218.
Huiles végétales
Polyuréthanes sans isocyanate

## Slide 13
Carbonates de vinylène
Electrolytes [1]
Prodrug [3]
Polymères [2]
[1]H.-H. Lee, Y.-Y. Wang, C.-C. Wan, M.-H. Yang, H.-C. Wu, D.-T. Shieh, J. Appl. Electrochem., 2005, 35, 615 – 623.
[2]B. Stolz, F. Mönkemeyer, M. Mader, S. Schmidt, L. Volk, T. Steinberg, B. Bruchmann, R. Mülhaupt, Macromol. Chem. Phys., 2020, 221, 2000132.
[3] a) Drug Metabolism and Disposition, 2005, 33, 1911-1919; b) J. Med. Chem., 1996, 39, 480-486; c) Chem. Pharm. Bull., 1985, 33, 4870-4877.

## Slide 14
Carbonates de vinylène
Extrêmement toxique
(CL50 5 ppm)
20% massique dans le toluène
500 ml = 300 €
S’hydrolyse en phosgène
Pour synthèse
1 kg = 152 €
Pour synthèse
1 kg = 1090 €
Faiblement toxique
(DL50 1g/kg (rat))
Diphenyl carbonate
Pour synthèse
1 kg = 50 €
Faiblement toxique
(DL50 1,5g/kg (rat))

## Slide 15
Carbonates de vinylène
K. Onida, A. Haddleton, S. Norsic, C. Boisson, F. D’Agosto, N. Duguet, Adv. Synth. Catal. 2021, accepted

## Slide 16
Carbonates de vinylène
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
yield (%)b | 98 | 99 | 94 | 96 | 96
mass | 6.9972 | 14.0658 | 20.7774 | 27.1748 | 33.1153
K. Onida, A. Haddleton, S. Norsic, C. Boisson, F. D’Agosto, N. Duguet, Adv. Synth. Catal. 2021, accepted
5 recyclages du catalyseur
Analyse du catalyseur recyclé
Pas de perte d’activité
33 g de produit obtenu
Métathèse d’anion observé
Formation spontané du NHC avec un phénolate basique
Réaction sans ajout de base externe
R% = 99 %

## Slide 17
Conclusion
Catalyse homogène
Catalyse hétérogène
Organocatalyseur Thermomorphique
Bonne performance
Sélectivité
Peu couteux
Séparation et recyclage Facile
Excellente duré de vie du catalyseur
Analyse du devenir du catalyseur
Carbonates de vinylène
Carbonates d’huile végétale
Carbonates cycliques
Adv. Synth. Catal. 2020, 362, 1696.
Adv. Sustainable Syst. 2021, 5, 2000218.
Adv. Synth. Catal. 2021, accepted

## Slide 18
Merci de votre attention
Merci à l’équipe de CASYEN …
Pr Marc Lemaire
Dr Nicolas Duguet
Dr Estelle Métay
Dr Anis Tlili
Marie Christine Duclos
Dr Romain Chavallard
Dr Mélissa Landart
Dr Thomas De Dios Miguel
Dr Marion Delorme
Dr Vincent Denavit
Dan Louvel
Alexis Taponard
Huan Wang
Leyli Ibrahimli
Alban Lavaud
Rodolphe Bertelon
… et de C2P2
Dr Christophe Boisson
Dr Franck D’Agosto
Dr Sébastien Norsic
Dr Alice Haddleton