## Slide 1: Vers une intégration de solides poreux hybrides (MOFs) pour la préservation du patrimoine
Maria Inês Severino
Superviseur : Farid Nouar,
Co-directeur : Moisés L. Pinto
Directeur : Christian Serre
Mardis de la Chimie Durable
Paris, 28 Septembre 2021

## Slide 2: Aperçu
Contexte Scientifique
Matériaux performants
Mise en forme
Estimation des coûts de production
Mardis de la Chimie Durable

## Slide 3: Équipes de recherche
5th Conference on Green and sustainable Chemistry
Synthèse et mise à l’échelle des
Metal-Organic Frameworks
Utilisation dans les secteurs de l’environment et de la santé
Capacité d’adsorption de ces matériaux

## Slide 4: Nemosine
5th Conference on Green and sustainable Chemistry
“Vinegar Syndrome”
ADSORBANT
Conservation dans les chambres froides
→ MOFs
Stabilité dans l’eau
Bonne capacité d’adsorption
Selectivité pour l’acide acétique (AA)

## Slide 5: Contexte Scientifique
Cluster inorganique
≡ ion métallique
Ligand organique
≡ Spacer
Grand surface spécifique et porosité
Modulation (équilibre hydrophobe/hydrophilie, taille du pore & forme)
Propriétés exceptionnelles d’adsorption
5th Conference on Green and sustainable Chemistry
5th Conference on Green and sustainable Chemistry
Metal-Organic Frameworks
Separation gazeuse
Catalyse
Capteur
Conductivité électrique
Biomédecine

## Slide 6: Matériaux performants
*K. Dedecker et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 13886−13894, 2018
Groupes hydrophobes (CF3) améliorent la sélectivité pour l’ácide acétique (polarité)
UiO-66-(CF3)2
Adsorption en conditions humides (40 %)
Mardis de la Chimie Durable

## Slide 7: Mise en forme
Extrusion
Liants
Poudre de MOF
Lubrifiant
Silice colloïdale
Polyvinylbutyral
Bentonite
Oxide d’aluminium
Cellulose microcristalline
Acide oléique
PEG 400
Granulation
Mardis de la Chimie Durable

## Slide 8: Mise à l’échelle
Mardis de la Chimie Durable
Échelle du laboratoire
(mg à g)
Échelle pilote
(100 g à kg)
Échelle Industrielle
(> Tonne)
M. Jacoby, Chem. Eng. News, 2013, 91, 34–35
5 L
30 L
100 mL à
500 mL
Concept

## Slide 9: Estimation des coûts de production
Mardis de la Chimie Durable
Réaction
Filtration
Séchage et traitement des solides
Recirculation
MIL-160(Al)
Séparation isoméres de xylene
Séparation
CO2/N2
Adsorption d’eau
*E. Gkaniatsou et al., Nano Energy 87 (2021) 106224
**Permyakova et al., J. Mater. Chem. A,2017, 5, 12889
Séparation SO2
Gaz combustible
Réallocation de chaleur

## Slide 10: Estimation des coûts de production
Solvant vert & ligand à bas coût (10 $/kg)
Mardis de la Chimie Durable
55 $/kg
29.5 $/kg
→ coût concurrentiel
*M.I. Severino et al, Faraday Discuss, April 2021.

## Slide 11: Conclusion
5th Conference on Green and sustainable Chemistry
Différents MOFs : bonne capacité d’adsorption pour l’AA en milieux humide;
Mise en forme possible sans grande influence sur l’adsorption;
Synthèse verte intéressante pour l’obtention d’un prix concurrentiel de production;
Perspectives : Matériau performant à faible coût de production;
Mardis de la Chimie Durable

## Slide 12: Remerciements/Questions
5th Conference on Green and sustainable Chemistry
Instituto Superior Técnico
Prof. Moisés L. Pinto
Dr. Abeer Al Mohtar
Dr. Cátia Freitas
Marta Bordonhos
Institut des Matériaux Poreux de Paris
Dr. Christian Serre
Dr. Farid Nouar
Dr. Effrosyni Gkaniatsou
Dr. Oleksii Kolmykov
Dr. Vanessa Pimenta
GA760801 funded by
Mardis de la Chimie Durable
Questions ?